防静电工作服静电性能检测技术要求

防静电保暖工作服静电性能检测由服务方通过检测后明确昆纤公司送检的服装是否符合国家标准《防静电服》（GB12014-2009）和《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）的相关要求。

负责检测的服务方必须具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）和中国计量认证（CMA）资质。

昆纤公司提供5件防静电防寒工作服提供给服务方，负责检测的服务方向昆纤公司提供检测报告。

防静电防寒工作服（冲锋衣）的主要技术要求见下表:

| 测试项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 点对点电阻/Ω | 执行B级要求：1×107～1×1011 |
| 带电电荷量/（μC/件） | 执行B级要求：0.20～0.60 |
| 甲醛含量/（mg/kg） | 直接接触皮肤≤75 |
| pH值 | 4.0～9.0 |
| 尺寸变化率/% | +2.5～-2.5（经、纬向） |
| 透气率/（mm/s） | 10～30（涂层面料） |
| 耐水色牢度/级（变色、沾色） | ≥3-4 |
| 耐干摩擦色牢度/级（变色、沾色） | ≥3-4 |
| 耐光色牢度/级（变色、沾色） | ≥3-4 |
| 断裂强力/N | 经向≥780（单位面积质量≥200g/m2） 经向≥490（单位面积质量＜200g/m2） |

安全环保部

2025年4月9日